## Slide 1: PS-200 압력 센서 모듈 고온 드리프트 개선 결과 보고
품질혁신팀 · 공정기술팀
2026. 10.
PS-200 개선 보고 | 대외비 | 품질혁신팀

## Slide 2: 목차
1. 배경 및 문제점
2. 원인 분석
3. 개선안
4. 검증 결과
5. 추가 검토 사항
6. 양산 적용 일정 및 비용
7. 향후 계획
PS-200 개선 보고 | 대외비 | 품질혁신팀

## Slide 3: 배경 및 문제점
고온(85℃ 이상) 환경에서 출력 오프셋이 시간에 따라 변하는 드리프트 현상 발생
2분기 필드 불량률 1.8%로 목표 0.5% 대비 초과
주요 고객 A사 클레임 3건 접수, 11월까지 대응 방안 회신 요청
기존 보정 방식은 상온 1점 캘리브레이션만 수행하여 온도 변화 대응 불가
PS-200 개선 보고 | 대외비 | 품질혁신팀

## Slide 4: 원인 분석
다이 어태치 접착제(에폭시계)와 세라믹 기판의 열팽창계수 차이로 고온에서 다이에 응력 발생
응력이 피에조 저항 브리지의 불균형을 유발하여 오프셋 변화로 나타남
접착제 두께 편차(±15㎛)가 클수록 드리프트가 커지는 경향 확인
전원 리플의 영향도 일부 있으나 기여도는 10% 미만으로 추정
PS-200 개선 보고 | 대외비 | 품질혁신팀

## Slide 5: 개선안 1: 패키지 접착 구조 변경
접착제를 저탄성 실리콘계로 변경하여 다이로 전달되는 응력 저감
다이 하부에 응력 완충용 더미 층(폴리이미드 25㎛) 삽입
접착제 도포량 자동 제어로 두께 편차 ±5㎛ 이내 관리
PS-200 개선 보고 | 대외비 | 품질혁신팀
Notes: 실제로는 도포 패턴을 전면 도포에서 십자형 부분 도포로 바꾼 것이 효과가 가장 컸음. 슬라이드에는 넣지 않음.

## Slide 6: 개선안 2: 온도 보상 알고리즘
펌웨어에서 온도별 오프셋을 2차 다항식으로 보정
캘리브레이션 포인트를 1점(25℃)에서 3점(-20/25/85℃)으로 확대
보정 계수는 모듈별로 OTP 메모리에 저장하고 부팅 시 로드
연산량 증가는 기존 MCU 사이클 내에서 수용 가능
PS-200 개선 보고 | 대외비 | 품질혁신팀

## Slide 7: 개선 전후 구조 비교
PS-200 개선 보고 | 대외비 | 품질혁신팀

## Slide 8: 검증 결과
85℃ 500시간 시험에서 오프셋 드리프트 0.35%FS → 0.10%FS (약 70% 감소)
조립 수율 92.1% → 97.8%로 향상
응답 시간은 1.2ms로 변화 없음
두 개선안을 모두 적용한 조건의 결과이며 개별 기여도는 별도 분석 예정
항목 | 개선 전 | 개선 후
오프셋 드리프트 | 0.35 %FS | 0.10 %FS
조립 수율 | 92.1 % | 97.8 %
PS-200 개선 보고 | 대외비 | 품질혁신팀

## Slide 9: 추가 검토 사항
전원 노이즈가 큰 일부 고객 설비에서 간헐적 출력 스파이크 관측
입력단 필터 구조 변경(RC → LC) 검토 예정
경쟁사 B 제품 대비 응답 속도 우위(1.2ms vs 2.0ms)는 유지 확인
PS-200 개선 보고 | 대외비 | 품질혁신팀

## Slide 10: 양산 적용 일정 및 비용
3분기 파일럿 라인 적용, 4분기 양산 전환
접착제 변경에 따른 재료비 단가 약 4% 상승
도포 설비 개조 비용 1.2억 원, 설비팀 협의 완료
담당: 품질혁신팀(검증), 공정기술팀(설비)
PS-200 개선 보고 | 대외비 | 품질혁신팀

## Slide 11: 향후 계획
차기 모델 PS-300에 자체 개발 온도 보정 IP 적용 예정
생산 데이터 기반 AI 이상 감지 도입 검토
사내 조립 공정 표준 개정 추진
PS-200 개선 보고 | 대외비 | 품질혁신팀

## Slide 12: 감사합니다
Q&A
PS-200 개선 보고 | 대외비 | 품질혁신팀